Эффективный звукоизоляционный слой в междуэтажных конструкциях

ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС» является производителем вспененного полиэтилена ИЗОЛОН®.

ИЗОЛОН® - эластичный закрытоячеистый пенополиэтилен  со сшитой молекулярной структурой, представленный в широком диапазоне толщин (0,8-50 мм) и плотностей (от 25 до 200 кг/куб.м), обладающий уникальным сочетанием физических и химических свойств:

- Отличная звукоизоляция. Индекс снижения уровня ударного шума ∆L= 44дБ;

Динамический модуль упругости при нагрузках (МПа): 2000  Па = 0,48;

5000  Па = 0,81;

- Отличные теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/мК;

- Эффективная защита от влаги и пара. Водопоглощение (96 часов) менее 1% по объему;

- Стойкость к гниению, долговечность. Изолон производится на основе полимерного сырья, благодаря чему обладает повышенной микробиологической стойкостью;

- Мягкость, эластичность и малый вес. Изолона обеспечивает легкость и простоту работы с материалом, сокращая и удешевляя сроки строительства;

- Химическая стабильность. Изолон отличается хорошей масло-, нефте- и бензостойкостью, а также совместим с любыми строительными материалами;

- Экологическая безопасность. Технология производства Изолона обеспечивают его полную гигиеническую и экологическую безопасность. Изолон нетоксичен, не имеет запаха, допущен к контакту с кожей человека.

|  | Механические поглотители, также называемые резонансными системами, работают по принципу «масса-пружина-масса», где роль «масс» играют плита перекрытия, стяжка, гипсоволокнистые плиты и т.д., а роль «пружины» играет эластичный материал пенополиэтилен ИЗОЛОН®. Звукопоглощение такой конструкции основывается на том факте, что обе оболочки при возбуждении звука колеблются независимо друг от друга, тем самым дважды действует закон массы. |
| --- | --- |

Согласно СНиП 23-03-2003  значения индекса приведенного уровня ударного шума конструкции «плавающий пол» с применением сшитого пенополиэтилена  Изолон ППЭ-Л 3010  соответствуют требованиям в домов всех категорий А, Б, В (высоко-комфортные, комфортные, предельно допустимые условия соответственно).

Прекрасным вариантом для звукоизоляции послужат марки ИЗОЛОНа®, представленные в таблице. Цены действительны с 1 июня 2011 года.

| Наименование продукции | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Плотность, кг/куб.м. | Толщина, мм | Стоимость в руб. с учетом НДС за 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолон ППЭ, ППЭ НР 3005 | 1,5 | 100,00 | 33 | 5 | 56,44 |
| Изолон ППЭ-Л, ППЭ НР 3008 | 1,5 | 60,00 (90,00) | 33 | 8 | 91,36 |
| Изолон ППЭ-Л, ППЭ НР 3010 | 1,5 | 50,00 (75,00) | 33 | 10 | 116,03 |
| Изолон ППЭ НХ 3005 | 1,5 | 100,00 | 33 | 5 | 44,79 |
| Изолон ППЭ НХ 3008 | 1,5 | 60,00 | 33 | 8 | 65,84 |
| Изолон ППЭ НХ 3010 | 1,5 | 50,00 | 33 | 10 | 81,23 |

ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»   426065, Россия, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

тел. (3412) 917-432, 917-495 — отдел сбыта; 46-46-72 — отдел маркетинга, факс (3412) 46-16-50, 20-34-11

http://ipp.ru, e-mail: ipp@ipp.ru, market@ipp.ru